Załącznik  Nr 10

Receptura  wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowo-gumowej

Receptura mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowo-gumowej powinna być opracowana przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła :

- założenia materiałowe ujęte w PZJ,

- wytyczne niniejszej specyfikacji technicznej.

- normy:

-  PN-S-96025. Drogi samochodowe i Lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

- BN- 73/6771-03 – projektowanie mas betonu asfaltowego,

- wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów.

Wymagania odnośnie składu mieszanki

| Skład | Zawartość % (m/m) |  |
| --- | --- | --- |
| Mieszanka 0/9,6 |  |  |
| Frakcja kruszywa , mm od 6,3 do 9,6 od 0,075 do 2 od 0 do 0,075 |  | od 61 do 87 od 11 do 34 od 2 do 5 |
| Zawartość lepiszcza |  | od 5,6 do 7,0 |
| Uwagi : - badania zawartości kruszywa należy wykonać wg PN-EN 933-1 , badanie zawartości lepiszcza wg PN-67/S-04001, tolerancje zawartości składników mieszanki odnośnie składu zaprojektowanego wg PN-S-96025:2000 - jako optymalną zawartość lepiszcza należy przyjąć wielkość ustaloną podczas projektowania procedury. Zawartość lepiszcza w mieszance waha się w przedziale od 5,6%(m/m) do 7,0% (m/m). - zaleca się stosowanie granulatu gumowego w ilości ustalonej podczas projektowania receptury. Orientacyjna zawartość granulatu waha się w granicach od 4% (m/m) do 10% (m/m) w stosunku do mieszanki mineralnej. |  |  |

Wymagania odnośnie właściwości mieszanki i wykonanej warstwy

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wymagania dla mieszanki w zależności od kategorii ruchu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Uziarnienie mieszanki | mm | od 0 do 9,6 |
| 2. | Zawartość wolnej przestrzeni | % (v/v) | do 16 |
| 3. | Spływność wg metody Schellenberga | %(m/m) | < 1,0 |
| 4. | Grubość warstwy z mieszanki | cm | 3,0 |
| 5. | Wskaźnik zagęszczenia warstwy | % | ≥ 98,0 |
| 6. | Zawartość wolnej przestrzeni w zagęszczonej warstwie | %(v/v) | do 18 |
| Uwagi : - próbki zagęszczone w ubijaku Marshalla, 75 uderzeń na stronę lub w prasie żyrantowej wg NF P 98-252, przy 80 obrotach. - badania właściwości wymienionych w tablicy należy wykonać wg PN-S-04001:1967 oraz procedury wg zeszytu 50 . Informacje , instrukcje(ZW-CWG-95)IBDM 1995. |  |  |  |

Wykonawca każdorazowo przed wbudowaniem  materiałów  budowlanych w tym  mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowo-gumowej powinien przedstawić  skład Inspektorowi Nadzoru  Inwestorskiemu celem zatwierdzenia.