# Załącznik nr 7

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: TERMOMODERNIZACJA Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU  W  BUDYNKU  MIESZKALNYM LASKÓWKO 6, UZUPEŁNIENIE TYNKÓW Z ODTWORZENIEM ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH ELEWACJI W  BUDYNKU  MIESZKALNYM LASKÓWKO 5 oraz roboty towarzyszące

WPROWADZENIE

Niniejsza Specyfikacja Techniczna i Odbioru Robót precyzuje wymagania organizacyjne, technologiczne i jakościowe dla przeprowadzenia i odbioru robót.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- ST – specyfikacja techniczna.

- BSO - „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku”, potocznie zwany metodą „lekką mokrą”, wytyczne zawarte są w Instrukcji ITB 334 / 2002  oraz w stosownych  normach.

- Szczegółowe warunki wykonywania wraz ze wszystkimi wymaganiami i całą technologią zawierają Aprobaty Techniczne ITB dotyczące konkretnego systemu

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- Dziennik budowy – dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Dzień – każdy dzień kalendarzowy rozpoczynający się i kończący o północy.

- Dzień roboczy – każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiotem zlecenia i Specyfikacją Techniczną.

- Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

- Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych 	przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem.

- Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, prób i pomiarów stwierdzających zgodność z zamówieniem oraz zestawienie ilości wykonanych robót i ich rozliczeń stanowiące podstawę do oceny i odbioru końcowego.

- Plac budowy – teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zadania budowlanego.

- Przedmiar robót – część składowa zamówienia zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót.

- Roboty – wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji inwestycji.

- Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

PROJEKT ROBÓT

Dokumentację robót stanowią:

- zakres robót do wykonania,

- dokumentacja techniczna wykonawcza

- szczegółowy przedmiar robót,

- kosztorys ofertowy.

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Książka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę robót. Odnotowywane w niej są ilości robót wykonanych narastająco w okresie rozliczeniowym. Ilość potwierdzana jest przez Inspektora Nadzoru. Forma i sposób prowadzenia książki obmiarów ustalona będzie pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.

OPERAT ODBIORU KOŃCOWEGO

Operat powinien być sporządzony w 2 egz i zawierać wszystkie dokumenty wynikające z prowadzenia prac. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych z kompletem wymaganych załączników.

MATERIAŁY

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość.

Materiały :

- należy zakupić w pierwszym gatunku,

- powinny posiadać świadectwo jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać wymogom Polskich Norm Branżowych.

- Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Do obróbek stosować

- blachę stalową ocynkowaną grubości 0,55 mm. Powierzchnia typ A z normalnym kwiatem. Powłoka cynku - grubości powłok 2,5[µm] po obu stronach. Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed korozją - arkusze: pasywowanie i oliwienie. Dostępne arkusze zwykle posiadają wymiar handlowy 1,0x2,0 m i ciężar 8,60 kg. Stosować blachę ocynkowaną elektrolitycznie. Blacha winna odpowiadać normom PN-89/H-92125, EN 10147 lub EN 10142. I być wytworzona na bazie blachy  stalowej w gatunkach: StOS, StSX, 08X, 08J - wg PN-89/H-84023/05 FeP01,FeP03-wgEN10130.

- blachę tytan-cynk ze stopu cynku rektyfikowanego elektrolitycznie o czystości 99,995% i normatywnie określonej zawartości miedzi i tytanu. Gęstość (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3 . Temperatura topnienia 418 °C Granica rekrystalizacji > 300 °C . Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K

##### Uwaga! należy unikać:

#### Dostarczonych na plac budowy obróbek i elementów bez przewietrzania

#### magazynowania na wilgotnym gruncie

#### transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach

A -1)        Pokrycie dachu:

Szczegółowe wymagania dotyczące robót pokrywczych z dachówki i obróbek blacharskich

a/ ołacenie połaci :

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek lub łat powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia , zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361 1999

- równość płaszczyzn połaci z łat powinna być taka aby prześwit pomiędzy powierzchnia łacenia a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w i kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku.

- łaty należy przybijać na kontr -łatach równolegle do linii okapu , za pomocą gwoździ ocynkowanych

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu ,pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki

- przekrój łat powinien wynosić min.50*50mm lub 50*60mm

- przy kryciu kalenicy gąsiorami odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5cm, wzdłuż kalenicy powinna być umocowana łata kalenicowa do mocowania gąsiorów. Wysokość łaty kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiorów i pochylenia połaci.

- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat

- łaty powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem i owadami

- wzdłuż okapu z rynnami powinna być przybita deska do której mocuje się uchwyty rynnowe

b/ obróbki blacharskie

- obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku , lecz w temperaturze nie niższej niż

-15°C

- spadki rynien nie powinny przekraczać 0.5-2.0%

- Odcinki rynien z blachy ocynkowanej należy obustronnie lutować na zakład co najmniej 20mm w kierunku spływu wody

- długość rynny odprowadzającej wodę do jednej rury spustowej nie powinna być większa niż 20m

- uchwyty rynnowe powinny być rozmieszczone co 0,5m i wygięte odpowiednio do wymaganego spadku rynien.

- uchwyty powinny być przybite 3 gwoździami do deski okapowej

- największa długość rynny bez dylatacji wynosi 40m

- rury spustowe powinny posiadać szwy pionowe lutowane na całej długości

- przy zakładach miedzy odcinkami rur spustowych wynoszącymi 3-5cm , styki muszą być lutowane , przy zakładach

- max. odstęp uchwytów rur spustowych wynosi 3.0m

- rura spustowa powinna być wpuszczona w rurę kanalizacji deszczowej na głębokość 100-150mm , a daszek z blachy powinien być wypuszczony na kielich rury deszczowej.

c/ pokrycie z dachówki (zgodne z opisem w kosztorysie inwestorskim)

- przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach , przy murach ogniowych i kominach

- krycie dachówką ceramiczna powinno być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-71/B-10241

- Aby zapewnić cyrkulację powietrza pod połacią na kalenicy musi zostać zapewniony efektywny przekrój wentylacyjny min 0,5‰ powierzchni dachu. Należy przy tym pamiętać o tym, że dotyczy to obu połaci przy dachach dwuspadowych. Oznacza to, że np. w dachu dwuspadowym o długości krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi mieć efektywny przekrój min 50 cm2/mb dla każdej ze stron.

- Najczęściej stosowanym rozwiązaniem kalenicy w przypadku dachówki Karpiówki jest rozwiązanie z zastosowaniem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.

- Rozwiązanie takie zapewnia przekrój wentylacyjny LQ=160 cm2/mb kalenicy na dwie strony dachu, a więc poprawne przewietrzanie połaci o długości krokwi do 16 m dla jednej strony dachu.

- dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej pod wymaganym spadkiem i pokrytej pasami blachy o szerokości co najmniej 20 cm w rozwinięciu

- wystające brzegi dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem ocynkowanymi haczykami bitymi w deskę okapową. Do mocowania dachówki karpiówki zaleca się stosowanie gwoździ o wielkości 2,2 x 50 mm. Jako warstwę paro przepuszczalną należy układać na krokwiach i mocować kontr-łatami przepony z tworzyw sztucznych PE

Dane techniczne:

- paroprzepuszczalność:3000g/m2/24h 
Ciężar:155 g/m2
Wytrzymałość na rozerwanie (wzdłuż/w poprzek) : 240/170 N/50mm
Sd : 0,03 m
Wodoszczelność: W1
Odporność cieplna : + 70 C
Dotyczące przepisy: EN 13859-1

Zawsze, należy stosować membrany z folii PE, folie lub materiały funkcjonalnie zbliżone, które należy rozpiąć bezpośrednio pod pokryciem. W strefach między krokwiowych powinny one mieć naturalny zwis (strzałka min. 24 mm), umożliwiający wentylowanie spodniej powierzchni dachówek. Dla pewności właściwego wykonania przy zastosowaniu kontr łaty między pokryciem zasadniczym a wstępnym zalecane jest stosowanie kontrłat dystansowych o wysokości minimum 24 mm. Zwis nie powinien tworzyć tzw. „worków wodnych”. Pasy rozpina się równolegle do okapu, a zakłady połączeń powinny wynosić min. 100 mm.

Połączenia wykonuje się na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych: oknach, kominach, dymnikach, koszach, narożach itp.

Dla elementów o niskiej paro przepuszczalności przestrzeń 50 mm poniżej kalenicy musi pozostać wolna, aby wentylowanie warstw przebiegało prawidłowo. Do mocowania dachówek należy używać specjalnych spinek „burzowych”, wkrętów lub gwoździ. Spinki powinny wytrzymywać obciążenie testowe 0,15 kN/szt. Przy kątach nachylenia dachu ND powyżej 65° należy mocować mechanicznie każdą dachówkę.

Niezależnie od potrzebnej ilości mocowań na połaci, należy mocować wszystkie dachówki: szczytowe,

okapowe, kalenicowe, gąsiory, przy elementach przecinających połać dachu (okna połaciowe, kominy,

kosze, wole oka, itp.) ilości mocowań dachówek należy w myśl PN-71/B-10241 stosować w co piątej lub co szóstej dachówce w rzędzie, z zastosowaniem w rzędzie następnym przesunięcia mocowania o jedną dachówkę w lewą lub prawą stronę. Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, winny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

kolorystyka zdecydowanie zgodna z projektem kolorystyki elewacji ( w przypadku wątpliwości uzgodnić z autorem projektu)

- spoiwo lutownicze LC-60, Laski Sn60Pb40 (LC60) Charakterystyka fizyczna: Temperatura topienia: 183°C do 190°C, zawartość cyny: 59,5-60,5 % zawartość ołowiu: pozostałe

- dekarska masa uszczelniająca.

A – 2)   System BSO – zastosowane materiały winny być zgodne z przyjętym systemem opisanym w dokumentacji technicznej. Nie dopuszcza się mieszania materiałów z różnych rozwiązań systemowych.

- Zaprawa klejowa mineralna modyfikowana o minimalnej przyczepności do styropianu> 0,10 N/mm2

- Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciw alkaliom (np. kąpielą akrylową) o masie powierzchniowej minimum 145 g/m2 i minimalnej sile zrywającej 125 daN.

- Tynk podkładowy o wysokiej elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) i przyczepność do podłoża minimum 1,3 N/mm2

- Docieplenie ścian zewnętrznych – styropian EPS 70 (styropian ekspandowany klasyczny) o gęstości nie mniejszej niż 15 kg/m3 i współczynniku przenikania ciepła równym 0,040 (W/mK)

Grubość docieplenia ścian zewnętrznych – 14 cm.

- Łączniki mechaniczne: trzpień z tworzywa sztucznego wzmocniony, zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach, talerzyk o średnicy min. 60 mm o powierzchni chropowatej z otworami, ilość i rozmieszczenie zgodne z projektem i wytycznymi przyjętego systemu. Długość łącznika wykonawca winien obliczyć w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego przyjmując zasadę obliczenia: L ≥ Min. Głębokość osadzenia w danym materiale  budowlanym+ grubość tynku+ grubość w-wy kleju + grubość materiału izolującego.

- Wyprawy tynkarskie-zgodne z projektem budowlanym

A – 3)   Stolarka okienna – profil PCV „ciepły” w kolorze białym, skrzydła rozwieralno-uchylne o wymiarach i podziale zgodnym z dokumentacją techniczną. Szklenie podwójne, klejone (float+ thermofloat) Współczynnik k<= 1,0.

- Parapety wewnętrzne systemowe (płyta laminowana biała)

- Parapety zewnętrzne – blacha ocynkowana 0,55 mm

A – 4) Tynki (warstwa wykończeniowa budynek nr 5)

Biały lub barwiony w ograniczonym zakresie.

Obróbka Do aplikacji zarówno ręcznej jak i maszynowej.

Zakres stosowania

Na zewnątrz.

Dane techniczne

Grupa produktów: Tynk silikatowy baranek 1,5 mm

Podstawowe składniki Dyspersja polimerowa, szkło wodne potasowe, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące - opcjonalnie

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartość Jednostka Dodatkowe

Gęstość DIN 53217 1,8-2,0 g/cm³

Odczyn pH VIQP 011

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2  < 0,20 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 3) EN ISO 7783-2  75-110

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,1-0,2 kg/(m² h1/2)

1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości sd i

grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108

Przygotowanie podłoża - Sprawdzić nośność podłoża. Powłoki nienośne usunąć lub w zależności od stanu podłoża należy przeprowadzić czyszczenie i gruntowanie.

Temperatura obróbki Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5°C

Materiał winien wysychać poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotności względnej 65% dalsza obróbka po ok. 24 h.

A-5) Farby elewacyjne budynek nr 5

Prawdziwie silikonowa farba o podwyższonych parametrach użytkowych, wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej, wysoka odporność na działanie wody, Wysoka odporność na zabrudzenia

Zachowuje strukturę podłoża

Zakres stosowania: Na zewnątrz - wysokiej jakości farba elewacyjna o bardzo dobrej dyfuzyjności, matowym, mineralnym, charakterze i wysokiej odporności na warunki zewnętrzne.

Specjalna farba umożliwiająca pracę w warunkach od +1°C i do 95% wilgotności

względnej powietrza, osiągająca odporność na nocne przymrozki  po 4-6 godzinach od ułożenia.

Dane techniczne

Grupa produktów Elewacyjna farba silikonowa

Podstawowe składniki Emulsja żywicy silikonowej, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, talk, wypełniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, środki konserwujące

Gęstość PN-EN ISO 2811-2 1,5 g/cm³

Gęstość strumienia dyfuzji PN-EN ISO 7783-2 2) 200-300 4) g/(m² d)

pary wodnej V

Ekwiwalentna grubość PN-EN ISO 7783-2 2) 0,05-0,1 m

warstwy powietrza sd

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 3) PN-EN ISO 7783-2 2) 400-500

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,1 5) kg/(m² h1/2)

Jasność DIN 53778 90 %

Stopień bieli CIE 84 % kolorystyka zgodna z projektem technicznym

1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości sd i

grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 4) klasa I 5) klasa III

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów.

UWAGA:

W przypadku wskazania w dokumentacji przetargowej opisu rozwiązania systemowego oznaczonego znakiem towarowym producenta, należy to traktować jako przykład, który przy sporządzaniu oferty należy odczytywać jako „lub równoważny”

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za:

- jakość ich wykonania i zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,

- zgodność z zakresem robót przedstawionym w zamówieniu, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru,

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych,

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

- ochronę własności publicznej i prywatnej,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- ochronę i utrzymanie robót,

- stosowanie się do przepisów prawa i innych przepisów.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót zgodnie z przedstawionym zakresem w zamówieniu. Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji jest zakres robót przedstawiony w przedmiarze, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest obok przedmiaru robót pomocniczą dokumentacją przetargową przy zlecaniu i realizacji robót.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z przedmiotem zamówienia, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za powierzony mu plac budowy.

ZGODNOŚĆ ROBÓT ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Dokumentacja techniczna – Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna, kosztorys ofertowy z przedmiarem robót oraz dodatkowe dokumenty  przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w przedmiocie zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego który dokona niezbędnych zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne przedmiotem zamówienia i specyfikacją techniczną. Dane określone w zamówieniu i specyfikacji technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału i tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z przedmiotem zamówienia i specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość to takie prace zostaną wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany za zabezpieczenie terenu budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót zgodnie ze specyfikacją techniczną. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające muszą być akceptowane przez inspektora nadzoru.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska,

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

##### OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne

będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiadał z wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane

do użycia. Nie dopuszcza się użycie materiałów wywołujących szkodliwe

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi

przepisami.

.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe

zabezpieczenie i oznaczenie tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi

inspektora nadzoru i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

będzie odpowiadał za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania dotyczące uszkodzenia

instalacji o których istnieniu został powiadomiony przez Zamawiającego.

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW

Pojazd i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na teren

budowy. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem materiałów będzie odpowiadał

Wykonawca i na jego koszt będą  dokonywane naprawy istniejących nawierzchni.

#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas trwania prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca powinien zadbać aby jego pracownicy nie

wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie oferty.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia  do daty odbioru prac przez Zamawiającego.

Utrzymanie  placu budowy i wykonawstwo robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby  budowa lub jej   elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, na polecenie inspektora nadzoru porządek na budowie zostanie przywrócony w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od wydanego polecenia.

STOSOWANIE SIĘ DO PRAW I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania prawa, obowiązujących norm,

przepisów szczegółowych w jakikolwiek sposób związanych z wykonaniem zamówienia.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## ZASADY OGÓLNE

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie

robót zgodnie z zamówieniem.

Program będzie zawierał :

- część ogólną opisującą :

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia wyników kontroli badań, zapis pomiarów itp.

-  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem,

- ilość i rodzaj środków transportu,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków,

- sposób i procedurę pomiarów i badań,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

- zasady i sposób gospodarowania odpadami.

###### ZASADA KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie aby osiągnąć

założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą ich należyte wykonanie. Zakres kontroli będzie określany przez inspektora

nadzoru. Inspektor nadzoru będzie przekazywał w formie pisemnej i ustnej informacje o

jakichkolwiek nieprawidłowościach w trakcie wykonywanych  prac. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzaniem badań ponosi wykonawca.

###### POBIERANIE PRÓBEK

Próbki do badań będą pobierane losowo w obecności inspektora nadzoru.

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu

badań ich wyniki Wykonawca przedstawi w formie pisemnej.

###### RAPORTY BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w

terminie najszybszym z możliwych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu

będzie przez Wykonawcę i producentów niezbędna pomoc. Koszt wykonywanych badań przez

inspektora ponosić będzie Wykonawca w przypadku stwierdzenia złej jakości użytych

materiałów.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania

Polskich Norm oraz posiadają niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje

zgodności z Polskimi Normami oraz aprobaty techniczne.

KONTROLA, POMIARY I BADANIA

BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.

KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZSIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy  materiały posiadają

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zaleca się aby Wykonawca znał

Aprobaty Techniczne ITB dotyczące konkretnego systemu BSO. Większość tych informacji i zaleceń    podają producenci systemów w swoich materiałach informacyjnych.

###### KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZSIE ROBÓT - ROBOTY  INSTALACYJNE

Badania prowadzone w trakcie prowadzenia robót:

- sprawdzenie usytuowania przewodów instalacji grzewczej,

- sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Po wbudowaniu należy wykonać:

- sprawdzić wykonaną instalację grzewczą wymaganymi próbami.

Protokoły z poszczególnych prób i odbiorów są podstawą do odbioru końcowego  przez

Zamawiającego.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od

przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie

dziennika spoczywa na Wykonawcy. Prowadzenie dziennika budowy będzie zgodne z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy dla robót BSO.

REJESTR OBMIARÓW

Jest to dokument pozwalający na rozliczenie prowadzonych robót. Prowadzenie rejestru

sukcesywnie do wykonywanych robót spoczywa na Wykonawcy. Przedmiary zapisywane będą w

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.

DZIENNIKI LABOLATORYJNE

Zamawiający nie będzie wymagał prowadzenia dziennika przez   Wykonawcę.

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Pozostałymi dokumentami są:

- pozwolenie na prowadzenie robót lub zgłoszenie robót budowlanych,

- protokół przekazania placu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie,

- inne wymagane przez Prawo Budowlane.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianym w prawie. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

### OBMIAR ROBÓT

###### OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach podanych w

kosztorysie ofertowym o ile inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. Obmiar robót dokonuje

Wykonawca w obecności inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie

zwalnia Wykonawcy z wykonania 100% zadania. Obmiar robót będzie dokonywany po

zakończeniu prac.

ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym

(przedmiarem).

###### URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót powinny być

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Za stan techniczny sprzętu odpowiada Wykonawca.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW

Obmiary będą przeprowadzane po zakończeniu każdego etapu inwestycji. Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.

### ODBIÓR ROBÓT

RODZAJ ODBIORÓW ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji

ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych poprawek. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość do odbioru

zgłasza Wykonawca  i jednocześnie powiadamia inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Dokonuje się go wg zasad odbioru

ostatecznego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

### ODBIÓR OSTATECZNY

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Polega na ocenie finalnej wykonania zadania inwestycyjnego. Dokonuje się odbioru jakościowego,

ilościowego i wartościowego. Gotowość do odbioru zgłasza  Wykonawca i bezzwłocznie na piśmie

o tym fakcie  powiadamia inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze zleceniem. W trakcie odbioru komisja zapoznaje się

z realizacją ustaleń wynikających z odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających

wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję jakości wykonanych robót różniących się nieznacznie od

zlecenia zostanie dokonana korekta w zapłacie dla Wykonawcy.

DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg ustaleń z

Zamawiającym. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły z odbiorów częściowych oraz robót zanikających i podlegających zakryciu,

- wyniki pomiarów i sprawdzeń,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną,

- rejestr obmiarów,

- inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.

W przypadku ich braku komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

# ODBIÓR GWARANCYJNY

Odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór będzie dokonywany na

podstawie oceny wizualnej wykonanych prac wg zasad odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych robót przedstawione

przez Wykonawcę i potwierdzone przez inspektora nadzoru. Ceny jednostkowe za wykonane

roboty muszą być jednakowe z kosztorysem ofertowym.

PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAŁ:

Wiktor Cymbałow